单翼迷宫式滴灌带的生产技术和应用

单翼迷宫式滴灌带（以下简称滴灌带）的生产过程为：先将检验合格的原料按一定的比例进行配比，均匀混合，置于挤出机中，经过加热塑化后挤出，引膜至成型轮，并由压带轮压紧，进入冷却及牵引装置，通过气阀、激光测径仪和补气装置使泡径调整到所需范围，然后进行卷取，包装和入库。

1    实验部分

1.1 原料  选用高压聚乙烯、线型聚乙烯、低压聚乙烯、黑母料、防老化剂等混合而成的原料，通过成型轮生产不同滴头间距和流量的滴灌带。

高压聚乙烯主要牌号有：15803、15813、10803。

低压聚乙烯主要牌号有：8008、5410、6070、0760、0754等。 线型聚乙烯主要牌号有：0209、0220、0210等。

1.2主要设备

a.型号：SDG—55/2 迷宫式滴灌带机组

b.生产厂家：江苏常州市华通塑料模具有限公司

c.设备主要技术参数

d.挤出机

螺杆直径：￠55mm

螺杆长径比：30：1

螺杆转速：≥80 rpm

电机功率：15kw

e.液压换网器

电机功率：3.0 kw

油泵压力：≤12 MPa

f.机头 直径：￠60 mm

g.激光测径仪

最大测径范围：￠70 mm

h.成型装置

成型轮间距：300、400mm

成型轮直径：￠382 mm

单头流量：1.8—3.5 L/h 任选一种

i.牵引速度  10—20 米/分 电机：1.1kw

卷取装置

卷取速度：10—20 米/分 卷取直径：420 mm

型式:     双工位往复式中心卷取

1.3

工艺流程  原料检验----原料配比、混合----加料----塑化----挤出----定径 ----牵引----卷取----成品检验----包装入库----出厂检验。

1.4    试样制备

在正常情况下，从产品中抽取有代表性的样品，按GB2918规定，在常温、常湿下，即温度10—35℃，相对湿度45—75%状态下进行4小时以上状态调节。

1.5     性能测试  试样技术要求符合GB/T 19812.1—2005 标准。

2、   原料  生产工艺  设备使用

2.1       原料的选择  市场上的各种牌号的线型聚乙烯、低压聚乙烯、高压聚乙烯很多，根据原料分子机构，分子量大小，及熔体指数、密度，考虑选用塑化良好，较耐老化的合适原料为宜。

2.2       生产工艺

2.2.1 模具间隙、平行度、对中度的调整    调整模具间隙，使之在圆周方向均匀一致。检查并调整成型轮和压带轮的平行度和对中度，偏差不大于0.03mm。

2.2.2 温度设定

加 热区 机筒 一区  机筒二区  机筒三区  连接 器  机头一区  机头一区  温 度值 160-1 80℃  180-190℃  190-210℃  190-200℃  200-220℃  190-200℃     按上述要求设定各段温度，给加热器通电加热，待到达温度后，保温30分钟，可投料试机，投料按饥饿式加料法先慢速运转，待挤出正常后，方可大量投料进行正常开机。

2.2.3  启动成型轮、牵引机、风冷却、真空泵。

2.2.4  引膜，并由压带轮压紧，调整各部位的速度，使之协调。

2.2.5  在引膜的同时，开启激光测径仪和补气装置，使之泡径可控制。

2.2.6  正常牵引后，测试厚度、米重量，及每根带子的折径，并进行瞬间爆破试验，合格后进入卷取。

3  应用及使用注意事项

3.1     应用

滴灌系统可通过管道系统供水，使灌溉水成滴状，均匀、定时、定量的浸润作物根系发育区域，使作物主要根系区的土壤始终保持疏松和最佳含水状态，具有省肥、省水、省工、压盐及提高作物产量的作用，是当今世界上一种先进的节水灌溉技术。可广泛应用于大田作物如棉花等、温室、果园、园林、绿化、林业、草业等。

3.2    使用注意事项

3.2.1 土壤要求：须根据不同土壤选择不同规格、型号的滴灌带，应以工程设计图纸为依据。

3.2.2 播种机要求：铺设前，仔细检查播种机，应能将滴灌带平滑无钩挂地播于地面，不得对滴灌带造成机械损伤。

3.2.3 防止滴灌带进入沙土等异物，试水前应冲洗滴灌带。

3.2.4 堆放：应分类整齐码放，标签向外，易于辨识。堆放场地应平整，避免硬物和机械损伤滴灌带，不得暴晒。

3.2.5 运输：运输过程中应注意保护措施，避免造成磨损，搬运时不得乱摔，严禁野蛮装卸。